仿真流程

- 启动Athena工艺仿真模块

主要目的：模拟制造工艺过程

步骤：

- 网格定义

通过定义x,y方向的网格节点分布，为后续结构建模提供几何网络基础（每个节点都会存储对应位置的材料类型、掺杂浓度、电势等数据，是仿真器进行物理计算的数据锚点）

line x loc=0.0 spacing=0.1

line x loc=0.1 spacing=0.1

line y loc=0 spacing=0.02

line y loc=2.0 spacing=0.20（默认单位为微米）

- 衬底初始化

设置衬底，并设置初始掺杂磷离子的浓度，以构成n型衬底

init silicon c.phos=1.0e14 two.d

- 表面硼离子注入

用implant（注入）命令注入剂量为5×10¹⁵ cm⁻²，注入能量为70keV，在N型衬底表面形成P型掺杂区域

implant boron dose=1e15 energy=70

- 退火热扩散

执行 diffuse(扩散)命令进行热扩散，在1000℃温度下处理30分钟，使注入的硼杂质在硅衬底中进行热迁移，实现杂质的均匀分布与结深调控

diffuse time=30 temperature=1000

- PN结结深提取

结深：指P型和N型掺杂区域的交界面到半导体表面的垂直距离

通过 extract（提取）命令提取PN结的结深（此处变量名 xj ）

extract name="xj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.0 junc.occno=1

mat.occno: 材料区域编号

x.val: x轴坐标，表示在x=0的截面上进行提取

junc.occno: 结区编号

- 结构文件导出

执行 structure outfile命令将当前工艺结构导出为 pnjunction.str文件，保存包含几何形状、掺杂分布的工艺结构数据

structure outfile=pnjunction.str

- 结构可视化

执行 tonyplot 命令调用可视化工具，加载 pnjunction.str 文件，实现工艺结构的图形化展示

tonyplot pnjunction.str

- 启动Atlas器件仿真模块

主要目的：通过各种操作模拟器件在不同工作条件下的电学行为

步骤：

1. 结构导入

执行init infile命令导入pnjunction.str文件，将Athena生成的PN结模型加载至Atlas仿真环境。

init infile=pnjunction.str

2. 电极定义

通过electrode命令定义器件电极，在结构顶部定义阳极，底部定义阴极，为电学特性仿真提供偏压施加端口。（此处以正偏为例）

electrode name=anode top

electrode name=cathode bottom

3. 物理模型配置

执行models命令启用核心物理模型，包括载流子温度模型（cvt）、Shockley-Read-Hall复合（srh）、俄歇复合（auger）、带隙变窄（bgn）、费米统计（fermi），并开启模型参数打印（print），为器件电学行为计算提供物理依据。

models  cvt srh auger bgn fermi print

4. 仿真初始化

执行solve init命令完成器件的初始稳态求解，将器件置于零偏压的平衡状态。

solve init

5. 仿真数据记录

执行log outfile命令指定仿真数据输出文件为Diode_IV.log，用于存储后续偏压扫描过程中的电学特性数据。

log outfile=Diode_IV.log

6. 偏压扫描（以正偏为例）

执行一系列solve vanode命令，将阳极电压从0.0V逐步增加至1.0V（步长0.05V），依次求解各偏压下的器件电学特性，获取PN结的正向IV曲线数据。然后关闭日志。

solve vanode=0.0

solve vanode=0.5

solve vanode=0.1

……

solve vanode=1.0

log close

- 数据可视化

执行tonyplot命令调用可视化工具，加载Diode_IV.log文件，实现工艺结构的图形化展示

tonyplot Diode_IV.log

仿真结束后用quit退出仿真环境

第一部分脚本：

go athena

#dimension definition

line x loc=0.0 spacing=0.1

line x loc=0.1 spacing=0.1

line y loc=0 spacing=0.02

line y loc=2.0 spacing=0.20

#initialize the mesh

init silicon c.phos=1.0e14 two.d

#perform uniform boron implant

implant boron dose=1e15 energy=70

#perform diffusion

diffuse time=30 temperature=1000

#extract the junction depth

extract name="xj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.0 junc.occno=1

#save the structure

structure outfile=pnjunction.str

#plot the final profile

tonyplot pnjunction.str

第二部分脚本：

go atlas

#structure import

init infile=pnjunction.str

#electrode definition

electrode name=anode top

electrode name=cathode bottom

#physical model configuration

models  cvt srh auger bgn fermi print

#simulation initialization and data recording

solve init

log outfile=Diode_IV.log

#forward bias voltage sweep

solve vanode=0.0

solve vanode=0.05

solve vanode=0.1

solve vanode=0.15

solve vanode=0.2

solve vanode=0.25

solve vanode=0.3

solve vanode=0.35

solve vanode=0.4

solve vanode=0.45

solve vanode=0.5

solve vanode=0.55

solve vanode=0.6

solve vanode=0.65

solve vanode=0.7

solve vanode=0.75

solve vanode=0.8

solve vanode=0.85

solve vanode=0.9

solve vanode=0.95

solve vanode=1.0

log close

#plot the final profile

tonyplot Diode_IV.log

quit

用到的物理模型解释：

1. cvt（Carrier Temperature Model）

载流子温度模型，用于模拟载流子（电子、空穴）的温度变化（区别于晶格温度），适用于大电流、高电场等场景（如功率器件），能更精准地描述载流子的输运特性。

2. srh（Shockley-Read-Hall）

Shockley-Read-Hall复合模型，描述非平衡载流子通过复合中心的复合/产生过程，是多数常规器件（如PN结、MOS管）的基础复合模型，决定了器件的漏电流、开关速度等特性。

3. auger（Auger）

俄歇复合模型，描述载流子之间的碰撞复合过程（如电子-空穴-电子的碰撞），通常在高掺杂区域或大注入条件下起主导作用，会影响器件的饱和电流、击穿特性。

4. bgn（Band Gap Narrowing）

带隙变窄模型，描述高掺杂导致半导体带隙减小的现象，高掺杂区域（如PN结的重掺杂区）必须启用该模型，否则会导致IV曲线、阈值电压等仿真结果与实际偏差较大。

5. fermi（Fermi Statistics）

费米统计模型，启用后载流子浓度的计算会遵循费米-狄拉克分布（而非低掺杂下的玻尔兹曼近似），适用于重掺杂区域（载流子简并化的场景），能更准确地描述高掺杂下的载流子浓度。

对仿真模型的反思：

优点：

- 流程规范：覆盖了“网格定义→材料初始化→掺杂→扩散→结构提取→电极设置→器件仿真→IV扫描”的完整PN结仿真流程，符合操作逻辑。

- 不断查询资料和多次调整，最终使脚本得以正常运行，并在Tonyplot中生成了可视化的模型示意图和IV曲线图。

- 具有通用性，能够通过调整各种参数（如掺杂浓度、扩散时间的温度等），生成多组数据进行比对和拟合。

缺点：

- 在仿真领域经验不足，得出的IV曲线图以及数据无法精准地契合理想状态。不过误差部分也为我们提供了很好的学习材料，我们通过查取资料，对其进行了很好的解释。

- 物理知识储备较少，对多种物理模型的应用可能存在不足之处。

- 初次撰写脚本，可能在部分地方稍有冗杂之处，如电压扫描部分等。

构建的PN结模型：

正偏扫描得到的IV曲线图：

反偏扫描得到的IV曲线图：

脚本截图（正偏为例）：

注：为了达到更好的拟合效果，我们先后对模型的参数进行了多次修改，如网格的疏密、硼离子的掺杂浓度、退火的温度和时间、使用的物理模型、电压扫描的区间和步长等等，产生了多组文件和数据。这里挑选较为原始的一版作为示例，其余版本因结构类似、本质相同而不再赘述。

制作者：张沁媛